УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по неразрушающему контролю

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	4

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Неразрушающий контроль без выдачи заключения о контроле»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Неразрушающий контроль с выдачей заключения о контроле»	23

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство, организация и контроль работ по неразрушающему контролю»	30

3.4. Обобщенная трудовая функция «Разработка технологий, внедрение инновационных разработок в области неразрушающего контроля»	34

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	39

I. Общие сведения

| Неразрушающий контроль материалов и их соединений (контролируемых объектов) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Определить по результатам неразрушающего контроля соответствие контролируемого объекта установленным нормам

Группа занятий:

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| --- | --- | --- | --- |
| 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 09.10 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
| --- | --- |
| 09.90 | Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых |
| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
| 24.31 | Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения |
| 24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
| 24.51 | Литье чугуна |
| 24.52 | Литье стали |
| 24.53 | Литье легких металлов |
| 24.54 | Литье прочих цветных металлов |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
| 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
| 25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
| 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
| 28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
| 28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
| 28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
| 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
| 28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
| 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
| 29.10 | Производство автотранспортных средств |
| 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| 30.20 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава |
| 30.30 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
| 30.40 | Производство военных боевых машин |
| 30.99 | Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 33.11 | Ремонт металлоизделий |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| 33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические |
| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
| 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 35.11 | Производство электроэнергии |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Неразрушающий контроль без выдачи заключения о контроле | 3 | Проверка подготовки контролируемого объекта и средств контроля к проведению неразрушающего контроля (НК) | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение визуального и измерительного контроля | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ультразвукового контроля | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение радиационного контроля | A/04.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение магнитного контроля | A/05.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение вихретокового контроля | A/06.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение капиллярного контроля | A/07.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение контроля течеисканием | A/08.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение вибрационного контроля | A/09.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение акустико-эмиссионного контроля | A/10.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение электрического контроля | A/11.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение теплового контроля | A/12.3 | 3 |
| B | Неразрушающий контроль с выдачей заключения о контроле | 4 | Выполнение неразрушающего контроля конкретным методом с выдачей заключения о контроле | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Разработка технологической инструкции для неразрушающего контроля конкретным методом | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство работами по неразрушающему контролю конкретным методом | B/03.4 | 4 |
| C | Руководство, организация и контроль работ по неразрушающему контролю | 5 | Организация и подготовка работ по неразрушающему контролю | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Руководство и контроль выполнения работ по неразрушающему контролю | C/02.5 | 5 |
| D | Разработка технологий, внедрение инновационных разработок в области неразрушающего контроля | 6 | Разработка технологии (инструкции, карты, методики, руководства и т.д.) по неразрушающему контролю контролируемого объекта | D/01.6 | 6 |
|  |  |  | Внедрение инновационных разработок, средств механизации и автоматизации неразрушающего контроля | D/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Неразрушающий контроль без выдачи заключения о контроле | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Дефектоскопист по конкретному методу неразрушающего контроля, например, дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю, дефектоскопист по ультразвуковому контролю, дефектоскопист по капиллярному контролю и т.д. |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее или профессиональное образование, основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Прохождение аттестации (сертификации) на 1-й уровень по конкретному методу НК при наличии соответствующих требований в нормативной документации Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение проверки знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других правил (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, по применению защитных средств и др.) и наличие соответствующей группы по электробезопасности (для специалистов НК, работающих с электроприборами, проводящих НК электроустановок) Обучение правилам работы с источниками ионизирующих излучений, по дозиметрии, по радиационной безопасности (для специалистов НК, работающих с источниками ионизирующего излучения) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
|  | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 43 | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю (2-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 44 | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю (3-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 48 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (2-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 49 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (3-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 57 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (2-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 58 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 12968 | Контролер качества |
|  | 13301 | Лаборант по ультразвуковой технике |
|  | 33256 | Лаборант входного контроля |
|  | 33290 | Лаборант неразрушающих способов контроля |
|  | 33297 | Лаборант по вибрационным испытаниям |
|  | 33320 | Лаборант по тепловым испытаниям |
|  | 33344 | Лаборант-рентгеногаммаграфист |
|  | 33356 | Лаборант-тензометрист |
|  | 23690 | Лаборант |
|  | 23691 | Лаборант (средней квалификации) |
|  | 26927 | Техник |
| ОКСО | 150110 | Контроль качества металлов и сварных соединений |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка подготовки контролируемого объекта и средств контроля к проведению неразрушающего контроля (НК) | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает технологическую инструкцию контроля |
| --- | --- |
|  | Определяет контролируемый объект, его доступность и подготовку для проведения НК |
|  | Готовит рабочее место для проведения НК |
|  | Готовит средства индивидуальной защиты |
|  | Определяет возможность применения средств контроля |
|  | Маркирует участки контроля контролируемого объекта для проведения НК |
|  | Проверяет соблюдение требований охраны труда на участке проведения НК |
| Необходимые умения | Определять работоспособность средств контроля |
|  | Применять средства контроля для определения контролируемого объекта и оценки условий проведения НК |
|  | Маркировать контролируемый объект согласно технологической инструкции |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Общие сведения о конструкции и назначении контролируемого объекта |
|  | Виды и методы неразрушающего контроля |
|  | Требования к подготовке контролируемого объекта для проведения НК |
|  | Правила выполнения измерений с помощью средств контроля |
|  | Условия проведения НК |
|  | Методы определения возможности применения средств контроля по основным метрологическим показателям и характеристикам |
|  | Периодичность поверки и калибровки средств контроля |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при применении оборудования для подготовки контролируемого объекта к контролю |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение визуального и измерительного контроля | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Готовит средства контроля для визуального и измерительного контроля |
|  | Маркирует участки контролируемого объекта с поверхностными несплошностями и отклонениями формы |
|  | Определяет тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта |
|  | Определяет измеряемые характеристики выявленной несплошности, для оценки качества контролируемого объекта |
|  | Регистрирует результаты визуального и измерительного контроля |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Выявлять поверхностные несплошности и отклонения формы контролируемого объекта в соответствии с их внешними признаками |
|  | Маркировать на участках контролируемого объекта выявленные несплошности и отклонения формы |
|  | Определять тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого объекта |
|  | Применять средства контроля для определения параметров поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта |
|  | Регистрировать результаты визуального и измерительного контроля |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Физические основы и терминология, применяемые в визуальном и измерительном контроле |
|  | Средства визуального и измерительного контроля |
|  | Технология проведения визуального и измерительного контроля |
|  | Типы поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта |
|  | Правила выполнения измерений с помощью средств контроля |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов контроля |
|  | Требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам визуального и измерительного контроля |
|  | Требования охраны труда при проведении визуального и измерительного контроля |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ультразвукового контроля | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Определяет и настраивает параметры контроля |
|  | Готовит средства контроля для ультразвукового контроля |
|  | Измеряет толщину контролируемого объекта с использованием средств ультразвуковой толщинометрии |
|  | Сканирует зоны контроля в соответствии с заданной схемой |
|  | Выявляет несплошности по результатам данных ультразвукового контроля |
|  | Определяет измеряемые характеристики выявленной несплошности, для оценки качества контролируемого объекта |
|  | Региструет результаты ультразвукового контроля |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять и настраивать параметры контроля |
|  | Применять меры (стандартные образцы), настроечные образцы ультразвукового контроля |
|  | Проводить настройку толщиномера и измерять толщину контролируемого объекта |
|  | Проводить перемещение преобразователя по поверхности контролируемого объекта по заданной траектории |
|  | Проводить поиск несплошностей в соответствии с их признаками |
|  | Применять средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик выявленной несплошности |
|  | Определять тип выявленной несплошности по заданным критериям |
|  | Регистрировать результаты ультразвукового контроля |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Физические основы и терминология, применяемые в ультразвуковом контроле |
|  | Средства ультразвукового контроля |
|  | Технология проведения ультразвукового контроля |
|  | Методы проверки (определения) и настройки основных параметров ультразвукового контроля |
|  | Правила выполнения измерений с использованием средств ультразвукового контроля |
|  | Способы сканирования контролируемого объекта при проведении ультразвукового контроля |
|  | Признаки обнаружения несплошностей по результатам ультразвукового контроля |
|  | Измеряемые характеристики несплошностей |
|  | Условные записи несплошностей, выявляемых ультразвуковым контролем |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов контроля |
|  | Требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам ультразвукового контроля |
|  | Требования охраны труда при проведении ультразвукового контроля |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение радиационного контроля | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Готовит детектор ионизирующего излучения, оборудование для цифровой или химико-фотографической обработки к проведению контроля |
|  | Устанавливает источник излучения, детектор, эталон чувствительности (индикатор качества изображения), маркировочные знаки и иные элементы |
|  | Определяет размеры и ограждение радиационно-опасной зоны, проведение радиационного и индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Готовит стационарное помещение (бокс) к проведению радиационного контроля |
|  | Проводит экспонирование |
|  | Получает видимое теневое изображение контролируемого объекта (рентгеновский снимок, изображение в цифровой форме) |
|  | Определяет пригодность к расшифровке полученного видимого теневого изображения контролируемого объекта |
|  | Определяет (распознает, расшифровывает) несплошности по результатам радиационного контроля |
|  | Определяет размеры выявленных изображений несплошностей |
|  | Регистрирует результаты радиационного контроля |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Подготавливать детектор ионизирующего излучениям к проведению контроля |
|  | Позиционировать источник излучения, детектор в соответствии со схемой контроля |
|  | Устанавливать эталоны чувствительности (индикаторы качества изображения), маркировочные знаки и иные элементы на контролируемом объекте и детекторе |
|  | Проводить тренировку рентгеновской трубки (при необходимости) и экспонирование |
|  | Определять размеры радиационно-опасной зоны и проводить радиационный и индивидуальный дозиметрический контроль |
|  | Проводить химико-фотографическую обработку пленки (сканирование фосфорных пластин) |
|  | Применять средства контроля для определения пригодности к расшифровке полученного видимого теневого изображения контролируемого объекта |
|  | Применять средства контроля для определения значений основных измеряемых характеристик выявленных несплошностей |
|  | Выявлять изображения несплошностей в соответствии с их внешними признаками |
|  | Определять тип выявленной несплошности по заданным критериям |
|  | Регистрировать результаты ультразвукового контроля |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Физические основы и терминология, применяемые в радиационном контроле |
|  | Средства радиационного контроля |
|  | Технология проведения радиационного контроля |
|  | Методы подготовки детектора к проведению контроля |
|  | Требования к химико-фотографической обработке пленки (сканированию фосфорных пластин) |
|  | Правила радиационной безопасности, правила проведения радиационно-опасных работ, радиационного и индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Правила расчета размеров радиационно-опасных зон при применении конкретного источника ионизирующего излучения |
|  | Требования к качеству получаемого при контроле теневого изображения контролируемого объекта |
|  | Признаки обнаружения несплошностей по результатам радиационного контроля |
|  | Измеряемые характеристики изображений несплошностей, правила проведения изменений |
|  | Условные записи несплошностей, выявляемых радиационным контролем |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов контроля |
|  | Требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам радиационного контроля |
|  | Требования охраны труда при проведении радиационного и индивидуального дозиметрического контроля |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение магнитного контроля | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Определяет и настраивает параметры контроля |
|  | Готовит средства контроля для магнитного контроля |
|  | Проводит намагничивание контролируемого объекта |
|  | Проводит технологические операции по поиску несплошностей |
|  | Выявляет несплошности по результатам магнитного контроля |
|  | Определяет измеряемые характеристики выявленной несплошности, для оценки качества контролируемого объекта |
|  | Размагничивает контролируемый объект |
|  | Регистрирует результаты магнитного контроля |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Применять люксметр, УФ- радиометр |
|  | Определять и настраивать параметры контроля |
|  | Применять контрольные образцы для проверки работоспособности и настройки чувствительности средств контроля |
|  | Проводить намагничивание контролируемого объекта |
|  | Применять средства контроля для оценки уровня намагниченности зоны контроля |
|  | Наносить магнитный индикатор на контролируемый объект (сканировать контролируемый объект с применением преобразователей магнитного поля) |
|  | Проводить размагничивание контролируемого объекта |
|  | Определять размеры выявленных индикаций с применением средств контроля |
|  | Выявлять индикации в соответствии с их признаками |
|  | Определять тип выявленной индикации по заданным критериям |
|  | Регистрировать результаты магнитного контроля |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Физические основы и терминология, применяемые в магнитном контроле |
|  | Средства магнитного контроля |
|  | Технология проведения магнитного контроля |
|  | Методы проверки (определения) и настройки основных параметров магнитного контроля |
|  | Условия осмотра (при проведении магнитопорошкового контроля) |
|  | Виды, методы и схемы намагничивания контролируемого объекта |
|  | Условные уровни чувствительности при проведении магнитного контроля |
|  | Способы применения средств регистрации и индикации параметров магнитного поля |
|  | Методы размагничивания контролируемого объекта |
|  | Признаки обнаружения индикаций по результатам магнитного контроля |
|  | Измеряемые характеристики индикаций, правила проведения изменений |
|  | Условные записи индикаций, выявляемых по результатам магнитного контроля |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов контроля |
|  | Требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам магнитного контроля |
|  | Требования охраны труда при проведении магнитного контроля |
| Другие характеристики | - |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вихретокового контроля | Код | A/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Определяет и настраивает параметры контроля |
|  | Готовит средства контроля для вихретокового контроля |
|  | Сканирует зоны контроля в соответствии с заданной схемой |
|  | Выявляет несплошности по результатам по результатам вихретокового контроля |
|  | Определяет измеряемые характеристики выявленной несплошности, для оценки качества контролируемого объекта |
|  | Региструет результаты ультразвукового контроля |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять и настраивать параметры контроля |
|  | Проводить отстройку от мешающих параметров, балансировку (компенсацию сигнала) |
|  | Применять контрольные образцы для выполнения данной трудовой функции |
|  | Проводить перемещение вихретокового преобразователя на поверхности объекта контроля по заданной траектории |
|  | Проводить поиск несплошностей в соответствии с их признаками |
|  | Определять размеры выявленных несплошностей с применением средств контроля |
|  | Определять тип выявленной несплошности по заданным критериям |
|  | Регистрировать результаты вихретокового контроля |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Физические основы и терминология, применяемые в вихретоковом контроле |
|  | Средства вихретокового контроля |
|  | Технология проведения вихретокового контроля |
|  | Методы проверки (определения) и настройки основных параметров вихретокового контроля |
|  | Методы отстройки от мешающих параметров, проведения балансировки (компенсации сигнала) |
|  | Способы сканирования контролируемого объекта при проведении вихретокового контроля |
|  | Признаки обнаружения несплошностей по результатам вихретокового контроля |
|  | Измеряемые характеристики несплошностей, правила проведения изменений |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов контроля |
|  | Требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам вихретокового контроля |
|  | Требования охраны труда при проведении вихретокового контроля |
| Другие характеристики | - |

3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение капиллярного контроля | Код | A/07.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Определяет и настраивает параметры контроля |
|  | Готовит средства контроля для капиллярного контроля |
|  | Обрабатывает контролируемый объект дефектоскопическими материалами |
|  | Проводит осмотр индикаторных следов и определяет измеряемые характеристики выявленных индикаций |
|  | Региструет результаты ультразвукового контроля |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Применять люксметр, УФ-радиометр |
|  | Применять контрольные образцы для определения класса чувствительности контроля |
|  | Обрабатывать контролируемый объект дефектоскопическими материалами |
|  | Выявлять индикации в соответствии с их признаками |
|  | Определять размеры выявленных индикаций с применением средств контроля |
|  | Определять тип выявленной индикации по заданным критериям |
|  | Регистрировать результаты капиллярного контроля |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Физические основы и терминология, применяемые в капиллярном контроле |
|  | Средства капиллярного контроля |
|  | Технология проведения капиллярного контроля |
|  | Методы проверки (определения) основных параметров капиллярного контроля |
|  | Условия осмотра при проведении капиллярного контроля |
|  | Классы чувствительности при проведении капиллярного контроля |
|  | Требования обработки контролируемого объекта дефектоскопическими материалами и их технологические особенности |
|  | Признаки обнаружения индикаций по результатам капиллярного контроля |
|  | Измеряемые характеристики индикаций, правила проведения изменений |
|  | Условные записи индикаций, выявляемых по результатам капиллярного контроля |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов контроля |
|  | Требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам применения капиллярного контроля |
|  | Требования охраны труда при проведении капиллярного контроля |
| Другие характеристики | - |

3.1.8. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение контроля течеисканием | Код | A/08.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Определяет и настраивает параметры контроля |
|  | Готовит средства контроля для контроля течеисканием |
|  | Заполняет контролируемый объект пробным веществом (контрольным газом или жидкостью рабочим раствором, водой) |
|  | Наносит на поверхность контролируемого объекта индикаторное покрытие |
|  | Проводит поиск течей |
|  | Проводит осмотра течей по результатам контроля течеисканием |
|  | Определяет параметры выявленной течи |
|  | Региструет результаты контроля течеисканием |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Применять контрольную (калиброванную) течь для определения порога чувствительности средства контроля |
|  | Применять средства контроля для поиска течей контролируемого объекта |
|  | Определять параметры выявленной течи |
|  | Выявлять течи в контролируемом объекте в соответствии с их признаками |
|  | Регистрировать результаты контроля течеисканием |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Физические основы и терминология, применяемые в контроле течеисканием |
|  | Средства контроля для течеискания |
|  | Различные технологии проведения контроля течеисканием |
|  | Методы проверки (определения) основных параметров контроля течеисканием |
|  | Требования к пробному и индикаторному веществу |
|  | Устройство и принцип работы вакуумных насосов |
|  | Устройство и принцип работы течеискателей |
|  | Признаки обнаружения течей по результатам контроля |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов контроля течеисканием |
|  | Требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам применения течеискания |
|  | Требования охраны труда при проведении контроля течеисканием |
| Другие характеристики | - |

3.1.9. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вибрационного контроля | Код | A/09.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Определяет и настраивает параметры контроля |
|  | Готовит средства контроля для вибрационного контроля |
|  | Устанавливает датчики вибрации и измеряет параметры вибрации |
|  | Выявляет изменения вибрационного состояния |
|  | Определяет причины изменений вибрационного состояния по результатам контроля |
|  | Региструет результаты ультразвукового контроля |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять и настраивать параметры контроля |
|  | Устанавливать датчики вибрации |
|  | Проводить сбор вибрационных данных |
|  | Определять параметры вибрации с применением средств контроля |
|  | Определять причины изменений вибрационного состояния |
|  | Регистрировать результаты вибрационного контроля |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Физические основы и терминология, применяемые в вибрационном контроле |
|  | Средства вибрационного контроля |
|  | Технология проведения вибрационного контроля |
|  | Способы определения основных параметров вибрационного контроля |
|  | Причины изменения вибрационного состояния |
|  | Методы и средства для измерения параметров вибрации, правила проведения изменений |
|  | Системы вибрационного контроля состояния |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов контроля |
|  | Требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам применения вибрационного контроля |
|  | Требования охраны труда при проведении вибрационного контроля |
| Другие характеристики | - |

3.1.10. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение акустико-эмиссионного контроля | Код | A/10.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Определяет и настраивает параметры контроля |
|  | Готовит средства контроля для акустико-эмиссионного контроля |
|  | Определяет уровень акустического шума на контролируемом объекте |
|  | Определяет скорость распространения ультразвуковых волн в контролируемом объекте |
|  | Устанавливает преобразователи акустической эмиссии в соответствие с заданной схемой |
|  | Проводит калибровку акустико-эмиссионной системы |
|  | Контролирует соблюдение схемы нагружения контролируемого объекта |
|  | Определяет положение выявленных источников акустической эмиссии |
|  | Региструет результаты акустико-эмиссионного контроля |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять и настраивать параметры контроля |
|  | Проводить поиск источников акустической эмиссии в соответствии с их признаками |
|  | Определять значения основных характеристик выявленных источников с применением средств контроля |
|  | Регистрировать результаты акустико-эмиссионного контроля |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Физические основы и терминология, применяемые в акустико-эмиссионном контроле |
|  | Средства контроля акустико-эмиссионного контроля |
|  | Технология проведения акустико-эмиссионного контроля |
|  | Методы проверки (определения) основных параметров акустико-эмиссионного контроля |
|  | Последовательность операций по поиску источников при проведении акустико-эмиссионного контроля |
|  | Признаки обнаружения источников по результатам акустико-эмиссионного контроля |
|  | Измеряемые характеристики источников, правила проведения изменений |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов контроля |
|  | Нормы оценки степени опасности дефектов на основе акустико-эмиссионных данных |
|  | Требования охраны труда при проведении акустико-эмиссионного контроля |
| Другие характеристики | - |

3.1.11. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение электрического контроля | Код | A/11.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Определяет и настраивает параметры контроля |
|  | Готовит средства контроля для электрического контроля |
|  | Сканирует зоны контроля в соответствии с заданной схемой |
|  | Выявляет несплошности по результатам электрического контроля |
|  | Определяет измеряемые характеристики выявленной несплошности, для оценки качества контролируемого объекта |
|  | Региструет результаты электрического контроля |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять и настраивать параметры контроля |
|  | Применять контрольные образцы для выполнения данной трудовой функции |
|  | Проводить перемещение средства контроля на поверхности контролируемого объекта по заданной траектории |
|  | Проводить поиск несплошностей в соответствии с их признаками |
|  | Определять размеры выявленных несплошностей с применением средств контроля |
|  | Определять тип выявленной несплошности по заданным критериям |
|  | Регистрировать результаты электрического контроля |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Физические основы и терминология, применяемые в электрическом контроле |
|  | Средства электрического контроля |
|  | Технология проведения электрического контроля |
|  | Способы электрического контроля |
|  | Способы проверки (определения) основных параметров электрического контроля |
|  | Последовательность операций по поиску несплошностей при проведении электрического контроля |
|  | Признаки обнаружения несплошностей по результатам электрического контроля |
|  | Измеряемые характеристики несплошностей, правила проведения изменений |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов контроля |
|  | Требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам применения электрического способа НК |
|  | Требования охраны труда при проведении электрического контроля |
| Другие характеристики | - |

3.1.12. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение теплового контроля | Код | A/12.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Определяет условия контроля и характеристики поверхности контролируемого объекта |
|  | Определяет и настраивает параметры контроля |
|  | Готовит средства контроля для теплового контроля |
|  | Ведет тепловизионной съемку контролируемого объекта |
|  | Проводит контактные измерения теплофизических величин |
|  | Распознает температурные (тепловые) аномалии по результатам теплового контроля |
|  | Определяет измеряемые характеристики выявленных температурных (тепловых) аномалий |
|  | Региструет результаты теплового контроля |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять условия проведения контроля и характеристики поверхности контролируемого объекта |
|  | Определять и настраивать параметры контроля |
|  | Проводить тепловой контроль контролируемого объекта |
|  | Распознавать температурные (тепловые) аномалии в соответствии с их признаками |
|  | Определять значения основных измеряемых характеристик выявленных температурных (тепловых) аномалий с применением средств контроля |
|  | Определять тип выявленных температурных (тепловых) аномалий по заданным критериям |
|  | Регистрировать результаты теплового контроля |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Физические основы и терминология, применяемые в тепловом контроле |
|  | Средства теплового контроля |
|  | Технология проведения теплового контроля |
|  | Методы теплового контроля |
|  | Методы определения характеристик поверхности контролируемого объекта и параметров теплового контроля |
|  | Последовательность операций по поиску температурных (тепловых) аномалий при проведении теплового контроля |
|  | Критерии обнаружения температурных (тепловых) аномалий |
|  | Измеряемые характеристики выявленных температурных (тепловых) аномалий, правила проведения изменений |
|  | Требования к регистрации и оформлению результатов контроля |
|  | Требования нормативной и иной документации, устанавливающей нормы оценки качества по результатам применения теплового контроля |
|  | Требования охраны труда при проведении теплового контроля |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Неразрушающий контроль с выдачей заключения о контроле | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по конкретному методу неразрушающего контроля, например, специалист по визуальному и измерительному контролю, специалист по радиационному контролю, ультразвуковому контролю, капиллярному контролю и т.д. |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование, образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 6 месяцев в качестве специалиста по неразрушающему контролю 3-го уровня квалификации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Прохождение аттестации (сертификации) на 2-й уровень по конкретному методу НК при наличии соответствующих требований в нормативной документации Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение проверки знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других правил (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, по применению защитных средств и др.) и наличие соответствующей группы по электробезопасности (для специалистов НК, работающих с электроприборами, проводящих НК электроустановок) Обучение правилам работы с источниками ионизирующих излучений, по дозиметрии, по радиационной безопасности (для специалистов НК, работающих с источниками ионизирующего излучения) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
|  | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 45 | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю (4-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 46 | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю (5-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 47 | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю (6-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 50 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (4-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 51 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (5-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 52 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 59 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (4-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 60 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (5-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 61 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (6-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 61а | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (7-й разряд) |
| ОКПДТР | 26541 | Специалист |
|  | 22446 | Инженер |
|  | 42460 | Инженер-дефектоскопист |
|  | 42462 | Инженер-дозиметрист |
|  | 42490 | Инженер-исследователь по неразрушающему контролю и диагностике |
|  | 42499 | Инженер лаборатории |
|  | 42700 | Инженер по работе с источниками ионизирующих излучений |
|  | 22495 | Инженер-контролер |
|  | 22497 | Инженер-лаборант |
|  | 22581 | Инженер по испытаниям |
|  | 22583 | Инженер по качеству |
|  | 22614 | Инженер по надзору за строительством |
|  | 22762 | Инженер по техническому надзору |
|  | 22854 | Инженер-технолог |
| ОКСО | 150110 | Контроль качества металлов и сварных соединений |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение неразрушающего контроля конкретным методом с выдачей заключения о контроле | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по кодам А/02.3-А/12.3 настоящего профессионального стандарта для проведения НК конкретным методом |
| --- | --- |
|  | Определяет пригодность данных, получаемых в процессе НК конкретным методом, для проведения оценки качества контролируемого объекта |
|  | Корректирует параметры НК в процессе контроля в зависимости от внешних факторов |
|  | Принимает решение о типе выявленной несплошности (индикации, отклонении формы, аномалии, источника акустической эмиссии, изменении вибрационного состояния контролируемого объекта и др.) в соответствии с требованиями технологической инструкции или иной документации, содержащей нормы оценки качества |
|  | Анализирует данные, полученные по результатам НК, и определяет соответствие/несоответствие контролируемого объекта нормам оценки качества |
|  | Проводит повторный (дублирующий) неразрушающий контроль |
|  | Оформляет и выдаёт заключение (протокол, акт) о контроле конкретным методом |
| Необходимые умения | Умения, необходимые для выполнения одной из трудовых функций по кодам А/02.3-А/12.3 настоящего профессионального стандарта для проведения НК конкретным методом |
|  | Анализировать данные, полученные по результатам НК конкретным методом, на предмет их полноты и достаточности для принятия решения о качестве контролируемого объекта |
|  | Учитывать (минимизировать) влияние технологических факторов на результаты НК конкретным методом |
|  | Принимать решение о типе выявленной несплошности (индикации, отклонении формы, аномалии, источника акустической эмиссии, изменении вибрационного состояния контролируемого объекта и др.) |
|  | Применять нормативную и иную документацию о контроле |
|  | Определять по результатам НК соответствие (несоответствие) контролируемого объекта нормам оценки качества |
|  | Оформлять заключения (протоколы, акты) о контроле конкретным методом |
| Необходимые знания | Знания, необходимые для выполнения одной из трудовых функций по кодам А/02.3-А/12.3 настоящего профессионального стандарта для проведения НК конкретным методом |
|  | Физические основы конкретного метода контроля |
|  | Практические аспекты реализации технологий проведения НК |
|  | Шумы, возникающие в процессе контроля конкретным методом, и методы их минимизации |
|  | Ложные показания и причины их возникновения при проведении НК |
|  | Типы дефектов контролируемого объекта, причины их образования |
|  | Идентификационные признаки несплошностей (индикации, отклонении формы, аномалии, источника акустической эмиссии, изменении вибрационного состояния контролируемого объекта и др.) |
|  | Нормы оценки качества контролируемого объекта по результатам применения конкретного метода НК |
|  | Требования к оформлению и хранению результатов НК конкретным методом |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технологической инструкции для неразрушающего контроля конкретным методом | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определяет пригодность контролируемого объекта к проведению НК конкретным методом |
| --- | --- |
|  | Выбирает технологию НК конкретным методом для контролируемого объекта |
|  | Определяет параметры НК конкретным методом с учетом условий контроля |
|  | Оптимизирует выбранные параметры и режимы НК конкретным методом на основании эксперимента |
|  | Определяет средства контроля и последовательность технологических операций, позволяющих реализовать технологию НК на контролируемом объекте |
|  | Определяет нормы оценки качества по результатам НК для контролируемого объекта |
|  | Разрабатывает и оформляет технологическую инструкцию в соответствии с требованиями нормативной и иной документации по НК |
| Необходимые умения | Выбирать технологию НК конкретным методом |
|  | Определять параметры НК конкретным методом при установленных условиях контроля |
|  | Учитывать влияние технологических факторов на результаты НК конкретным методом |
|  | Проводить экспериментальные исследования для выбора оптимальных параметров контроля |
|  | Оформлять схему контроля |
|  | Выбирать средства контроля, позволяющие реализовать конкретную технологию контроля |
|  | Определять нормы оценки качества для конкретного контролируемого объекта |
|  | Применять требования нормативных и иных документов по контролю |
|  | Описывать технологические операции, необходимые для выполнения контроля контролируемого объекта |
| Необходимые знания | Знания, необходимые для выполнения трудовой функции по коду B/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Характеристики контролируемого объекта, определяющие его пригодность к проведению НК конкретным методом |
|  | Область применения видов и методов НК |
|  | Характеристики средств контроля |
|  | Требования нормативной и иной документации по контролю |
|  | Основы планирования эксперимента для выбора оптимальных параметров и режимов НК |
|  | Порядок выбора параметров и режимов НК конкретным методом (за исключением специалиста по визуальному и измерительному контролю) |
|  | Способы расчета (определения) параметров НК конкретным методом |
|  | Способы определения трудоемкости и производительности при проведении НК конкретным методом |
|  | Виды дефектов контролируемого объекта, причины их образования |
|  | Вероятные участки появления несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта в зависимости от его назначения и условий работы |
|  | Правила оформления технологической инструкции для неразрушающего контроля |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работами по неразрушающему контролю конкретным методом | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проводит обучение и инструктаж на рабочем месте |
| --- | --- |
|  | Руководит действиями специалистов при проведении НК конкретным методом |
|  | Разъясняет положения технологической инструкции (нормативных и иных документов по НК) специалистам при проведении НК конкретным методом |
|  | Определяет потребность в профессиональном развитии специалистов |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду В/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Обучать действиям, необходимым для выполнения НК конкретным методом в соответствии с требованиями технологической инструкции |
|  | Выявлять ошибки (неточности), при выполнении НК конкретным методом |
|  | Проверять выполнение специалистами технологических операций по НК конкретным методом |
| Необходимые знания | Знания, необходимые для выполнения трудовой функции по коду B/01.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Методы обучения на рабочем месте |
|  | Методы контроля приобретенных в процессе обучения на рабочем месте знаний и навыков |
|  | Основы трудового законодательства |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство, организация и контроль работ по неразрушающему контролю | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник лаборатории неразрушающего контроля Начальник службы неразрушающего контроля Начальник испытательной лаборатории Начальник полевой испытательной лаборатории Мастер-специалист по неразрушающему контролю Инженер-специалист по неразрушающему контролю Ведущий инженер-специалист по неразрушающему контролю |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование, образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 1 года в качестве специалиста по неразрушающему контролю 4-го уровня квалификации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Прохождение аттестации (сертификации) на 2-й уровень по конкретному методу НК при наличии соответствующих требований в нормативной документации Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение проверки знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других правил (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, по применению защитных средств и др.) и наличие соответствующей группы по электробезопасности (для специалистов НК, работающих с электроприборами, проводящих НК электроустановок); Обучение правилам работы с источниками ионизирующих излучений, по дозиметрии, по радиационной безопасности (для специалистов НК, работающих с источниками ионизирующего излучения) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
|  | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 47 | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю (6-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 52 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 61 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (6-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 61а | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (7-й разряд) |
| ОКПДТР | 22015 | Заведующий лабораторией (в промышленности) |
|  | 44490 | Начальник группы (бюро), лаборатории в составе конструкторского, технологического, исследовательского, расчетного, экспериментального и других основных отделов |
|  | 44604 | Начальник лаборатории радиационного контроля |
|  | 23840 | Мастер контрольный (участка, цеха) |
|  | 44901 | Начальник самостоятельного отдела лаборатории) (конструкторского, исследовательского, расчетного, экспериментального) |
|  | 24437 | Начальник бюро (в промышленности) |
|  | 24482 | Начальник группы (в промышленности) |
|  | 24576 | Начальник комплекса (в промышленности) |
|  | 24594 | Начальник лаборатории (в промышленности) |
|  | 24680 | Начальник отдела (в промышленности) |
|  | 24845 | Начальник (заведующий) производственной лаборатории |
|  | 24920 | Начальник службы (в промышленности) |
|  | 26149 | Руководитель группы (в промышленности) |
| ОКСО | 150110 | Контроль качества металлов и сварных соединений |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и подготовка работ по неразрушающему контролю | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовыми функциями по кодам B/01.4 и B/02.4 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Организовывает рабочие места для специалистов 3-го и 4-го уровней квалификации |
|  | Обеспечивает лаборатории (службы) неразрушающего контроля необходимой для работы документацией |
|  | Обеспечивает участки контроля прошедшими поверку и калибровку средствами контроля и материалами для выполнения работ |
|  | Контролирует соблюдения требований техники безопасности при проведении и организации работ по НК |
|  | Участвует в разработке должностных инструкций специалистов по НК |
|  | Расставляет специалистов на участках контроля в соответствии с квалификацией |
|  | Координирует работу специалистов лаборатории (службы) неразрушающего контроля |
|  | Определяет трудоемкость работ по проведению НК |
|  | Определяет (на основании нормативной и иной документации по НК) методы, объемы, средства контроля и технологию проведения НК для контролируемого объекта |
|  | Планирует работы по неразрушающему контролю |
|  | Обеспечивает учет, хранение и выдачу средств контроля |
|  | Определяет потребность в профессиональной подготовке специалистов лаборатории (службы) неразрушающего контроля |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовыми функциями по кодам B/01.4 и B/02.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Планировать и координировать подготовку работ по НК |
|  | Готовить необходимую документацию для организации лаборатории (службы) неразрушающего контроля |
|  | Разъяснять отдельные положения нормативных и иных документов специалистам лаборатории (службы) неразрушающего контроля |
|  | Обеспечивать учет, хранение, выдачу и эффективное использование средств контроля |
|  | Организовывать периодическую поверку и калибровку средств контроля |
|  | Оснащать участки контроля средствами контроля и материалами |
|  | Определять потребность в специалистах, необходимых для работы лаборатории (службы) неразрушающего контроля |
| Необходимые знания | Знания, предусмотренные трудовыми функциями по кодам B/01.4 и B/02.4 настоящего профессионального стандарта |
|  | Требования нормативной и иной документации, регламентирующей технологии и нормы оценки качества по результатам применения НК |
|  | Порядок оформления результатов контроля и их хранение |
|  | Требования, предъявляемые к средствам контроля (условия эксплуатации и транспортировки, поверка, калибровка, хранение, выдача и т.д.) |
|  | Основные методы НК, применяемые в лаборатории (службе) неразрушающего контроля |
|  | Современное состояние, направление развития и совершенствования применяемых методов неразрушающего контроля |
|  | Специализированное программное обеспечение, в том числе и по НК |
|  | Вредные экологические, биологические факторы при проведении НК и методы предотвращения их воздействия на окружающую среду и человека |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство и контроль выполнения работ по неразрушающему контролю | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду C/01.5 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Контролирует выполнение работ по НК специалистами 3-го и 4-го уровней квалификации |
|  | Контролирует применение актуальной документации по НК лабораторией (службой) неразрушающего контроля |
|  | Контролирует состояние и обеспечивает безопасную работу средств контроля и оборудования |
|  | Выдает задание по неразрушающему контролю и контролирует его выполнение |
|  | Осуществляет межфункциональное взаимодействие между подразделениями организации или сторонними организациями |
|  | Проводит анализ заключений (протоколов, актов) о контроле и устанавливает причины появления дефектов материалов и их соединений |
|  | Организует повторный (дублирующий) контроль конкретным методом |
|  | Проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду C/01.5 настоящего профессионального стандарта |
|  | Выявлять ошибки (неточности), допущенные специалистами по НК при составлении заключений (протоколов, актов) о контроле |
|  | Устанавливать связь технологического процесса и выявленных по результатам НК дефектов |
|  | Определять эффективность выполнения работ по НК специалистами 3-го и 4-го уровней квалификации |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду C/01.5 настоящего профессионального стандарта |
|  | Область применения методов НК |
|  | Требования к оформлению заключений (протоколов, актов) о контроле различными методами НК |
|  | Физические основы применяемых на производстве методов НК |
|  | Применяемые технологии контроля |
|  | Основы организации труда |
|  | Конструктивные особенности, технологию изготовления, условия эксплуатации и ремонта контролируемого объекта, виды возникающих дефектов, их потенциальная опасность и вероятные зоны образования с учетом действующих нагрузок |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разработка технологий, внедрение инновационных разработок в области неразрушающего контроля | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Главный специалист по конкретному методу неразрушающего контроля, например главный специалист по магнитному контролю, вихретоковому контролю, акустико-эмиссионному контролю и т.д. |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат, среднее профессиональное образование, образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 6 месяцев в качестве специалиста по неразрушающему контролю 5-го уровня квалификации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Прохождение аттестации (сертификации) на 3-й уровень по конкретному методу НК при наличии соответствующих требований в нормативной документации Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение проверки знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других правил (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, по применению защитных средств и др.) и наличие соответствующей группы по электробезопасности (для специалистов НК, работающих с электроприборами, проводящих НК электроустановок) Обучение правилам работы с источниками ионизирующих излучений, по дозиметрии, по радиационной безопасности (для специалистов НК, работающих с источниками ионизирующего излучения) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
|  | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 47 | Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю (6-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 52 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 61 | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (6-й разряд) |
|  | Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» § 61а | Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования (7-й разряд) |
| ОКПДТР | 20889 | Главный специалист |
|  | 27136 | Технический руководитель (в промышленности) |
|  | 25028 | Начальник управления (в промышленности) |
|  | 25042 | Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) |
|  | 25108 | Начальник центра (в прочих отраслях) |
| ОКСО | 150110 | Контроль качества металлов и сварных соединений |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка технологии (инструкции, карты, методики, руководства и т.д.) по неразрушающему контролю контролируемого объекта | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по кодам B/01.4, B/02.4 настоящего профессионального стандарта, по одному и более методам НК |
| --- | --- |
|  | Определяет эффективные технологии НК и средства контроля для применения в конкретных условиях |
|  | Разрабатывает нормативную документацию (стандарты, методики и др.) внедряемых технологий НК для применения на контролируемом объекте |
|  | Участвует в техническом редактировании переводов зарубежных стандартов по НК |
|  | Корректирует применяемые на производстве технологии НК с целью уменьшения случаев недобраковки и перебраковки |
|  | Определяет участки контролируемого объекта, которые в наибольшей степени подвержены появлению дефектов |
|  | Определяет методы и объемы НК конкретных контролируемых объектов |
|  | Составляет замечания и предложения к содержанию конструкторской документации на стадии проектирования в части возможности проведения НК |
|  | Разрабатывает мероприятия по соблюдения технологии производства материалов и их соединений, нарушение которой приводит к возникновению брака |
|  | Обоснование планов выборочного НК |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по кодам B/01.4, B/02.4 настоящего профессионального стандарта, по одному и более методам НК |
|  | Анализировать преимущества и недостатки средств контроля |
|  | Планировать эксперимент с целью сравнения различных средств контроля и технологий НК |
|  | Формулировать правила по применению на контролируемом объекте внедряемых технологий НК |
|  | Проводить анализ технологии изготовления, условий эксплуатации контролируемого объекта и выявлять его элементы и участки наибольшей вероятности появления дефектов |
|  | Определять методы, объемы, средства и технологии нк контролируемого объекта |
|  | Выявлять причины пропуска дефектов по результатам НК |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по кодам B/01.4, B/02.4 настоящего профессионального стандарта, по одному и более методам НК |
|  | Межгосударственные, национальные и международные стандарты по НК |
|  | Терминология, применяемая в НК |
|  | Современное состояние средств контроля и технологий НК |
|  | Расчетные модели процессов НК |
|  | Физические основы методов НК |
|  | Технологические и эксплуатационные особенности контролируемого объекта |
|  | Причины появления дефектов |
|  | Механика разрушения |
|  | Элементы теории вероятности и математической статистики при обработке результатов НК |
|  | Технология конструкционных материалов |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Внедрение инновационных разработок, средств механизации и автоматизации неразрушающего контроля | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализирует возможность применения новых технологий контроля |
| --- | --- |
|  | Внедряет новые технологии контроля |
|  | Определяет возможность и целесообразность внедрения средств автоматизации и механизации |
|  | Участвует в разработке технического задания на проектирование и изготовления средств механизации и автоматизации |
|  | Проводит приемку поставляемых средств механизации и автоматизации |
|  | Разрабатывает мероприятия по модернизации необходимой для внедрения средств механизации и автоматизации участков НК |
|  | Организует рабочие места для операторов автоматизированных установок НК |
|  | Разрабатывает документацию по применению в конкретных условиях средств механизации и и автоматизации НК |
|  | Участвует в обучении специалистов работе на автоматизированных установках НК |
| Необходимые умения | Анализировать и систематизировать большой информации по применению новых технологий контроля и внедрению средств автоматизации и механизации |
|  | Оценивать экономическую эффективность внедрения новых технологий контроля и средств автоматизации и механизации |
|  | Определять цель, задачи и ожидаемые результаты от внедрение инновационных разработок, средств механизации и автоматизации неразрушающего контроля |
|  | Организовывать и проводить исследовательскую работу |
|  | Планировать оснащение рабочих мест для достижения наибольшей безопасности и эффективности труда операторов автоматизированных установок НК |
|  | Определять правила для внедряемых на контролируемом объекте новых технологий НК |
|  | Определять принципы устройства и последовательность работы на автоматизированных установках НК |
| Необходимые знания | Межгосударственные, национальные и международные стандарты по НК |
|  | Терминология, применяемая в НК |
|  | Новейшие разработки в области НК |
|  | Современное состояние средств контроля и технологий механизированного и автоматизированного НК |
|  | Методы экономического анализа |
|  | Планирование и обработка результатов эксперимента |
|  | Организация рабочих мест |
|  | Вредные экологические, биологические факторы при проведении НК конкретными методами и способы предотвращения их воздействия на окружающую среду и человека |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)) |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент РСПП (ООР) Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Национальная экспертно-диагностическая компания», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО НП «НАКС») |
| 3 | Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД) |
| 4 | ОАО «Газпром», город Москва |
| 5 | ОАО «АК «Транснефть», город Москва |
| 6 | НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей), город Москва |
| 7 | НП «Национальное промышленное сварочное общество», город Краснодар |
| 8 | Федеральное государственное учреждение «Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при Московском государственном техническом университете им. Н.Э.Баумана» |
| 9 | ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», город Волгоград |
| 10 | ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ), город Ростов-на-Дону |
| 11 | ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (СПбГПУ), город Санкт-Петербург |
| 12 | ООО «НПП Сварка-74», город Челябинск |
| 13 | ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты», город Москва |
| 14 | ОАО «МОСГАЗ», город Москва |
| 15 | ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК), город Санкт-Петербург |
| 16 | ГУП МО «Мособлгаз», Московская область, город Люберцы |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 69, 185, 213); Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию